2015年细木工板监督抽查结果汇总表

发布时间： 2015年3月

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查 时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细木工板 | mm:2440×1220×16 | 2015.1.2 | 嘉善大自然木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 2 | 细木工板 | mm:2440×1220×16.5 | 2015.1.5 | 嘉善新千年木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 3 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2015.1.5 | 嘉善大王椰装饰材料有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 4 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2014.12 | 嘉善百源木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 5 | 细木工板 | mm:2440×1220×16 | 2014.12 | 嘉善正兴木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 6 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2014.12.25 | 嘉善顺利胶合板厂 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 7 | 细木工板 | mm:2440×1220×16.5 | 2015.1.3 | 嘉善格盛装饰材料木制品厂 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 8 | 细木工板 | mm:2440×1220×16 | 2014.12 | 嘉善银洲木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 9 | 细木工板 | mm:2440×1220×16.5 | 2014.12.27 | 嘉善鑫兴胶合板厂 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 10 | 细木工板 | mm:2440×1220×16.5 | 2014.12 | 嘉善华远胶合板厂 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 11 | 细木工板 | mm:2440×1220×18 | 2014.10 | 嘉善福海木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 12 | 细木工板 | mm:2440×1220×18 | 2014.12.30 | 嘉善嘉源木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 13 | 细木工板 | mm:2440×1220×18 | 2015.1.4 | 浙江华丽家具有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 14 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2015.1.2 | 嘉兴宜美木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 15 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2014.12.3 | 嘉善华森木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 16 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2015.1.3 | 嘉善鹏升木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 17 | 细木工板 | mm:2440×1220×16 | 2015.1.4 | 嘉善三明木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 18 | 细木工板 | mm:2440×1220×16 | 2014.12.20 | 嘉善豪鼎木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 19 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2014.10.10 | 嘉善新天马木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 20 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2015.1.2 | 嘉善陆意木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 21 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2014.12.20 | 嘉善东林木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 22 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2014.10.20 | 嘉善善江木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 23 | 细木工板 | mm:2440×1220×16.5 | 2014.12.20 | 嘉善宝龙木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 24 | 细木工板 | mm:2440×1220×16 | 2014.12.17 | 嘉善金亿木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 25 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2014.11.15 | 嘉善县万源木业厂 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 26 | 细木工板 | mm:2440×1220×16.5 | 2015.1.4 | 嘉善海顺木业厂 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 27 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2015.1.6 | 嘉善长远木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 28 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2014.12.20 | 嘉善好一家木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 29 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2014.12.30 | 嘉善春林木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 30 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2015.1.4 | 嘉善绿欣木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 31 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2014.12.20 | 嘉善纪华木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 32 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2014.12.20 | 浙江龙森木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 33 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2015.1.4 | 嘉兴锦林木业有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 34 | 细木工板 | mm:2440×1220×17 | 2014.12.26 | 嘉善国顺装饰材料有限公司 | 第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
| 35 | 细木工板 | mm:2440×1220×16 | 2015.1.3 | 嘉善千年宝装饰材料有限公司 | 第1季度 | 不合格 | 浸渍剥离性能 |
| 36 | 细木工板 | mm:2440×1220×16.5 | 2014.12.11 | 嘉善意利木业厂 | 第1季度 | 不合格 | 横向静曲强度、浸渍剥离性能 |